Presseinformation

UNIPOR Ziegel Gruppe, Landsberger Str. 392, 81241 München

Abdruck honorarfrei. Belegexemplar und Rückfragen bitte an:

dako pr, Manforter Straße 133, 51373 Leverkusen, Tel.: 02 14 / 20 69 10

06/17-03

Unipor-Ziegel-Gruppe

Auf die inneren Werte kommt es an

Gefüllte Mauerziegel für qualitativ hochwertiges Bauen

Vom Urbaustoff zum Hightech-Produkt: Mauerziegel haben sich über Jahrtausende immer weiter entwickelt. Heute ermöglichen moderne Produkte bauphysikalische Höchstleistungen. Die jüngsten Ziegel-Gattungen überzeugen dabei durch innovative Dämmstoff-Füllungen. Diese können Wärmedämmung, Schallschutz und auch die Tragfähigkeit des Wandbaustoffes positiv beeinflussen. Die Unipor-Ziegel-Gruppe (München) nimmt hier eine Vorreiter-Rolle in Sachen technischer Entwicklungen ein: So machte der bundesweite Hersteller-Verbund schon mit der rein mineralischen Füllung seines „Coriso“-Mauerziegels einen entscheidenden Schritt in Richtung zukunftsfähiges Bauen. Neuerdings überzeugt auch die einzigartige Holzfaser-Füllung der „Silvacor“-Mauerziegel mit bauphysikalischen Bestwerten und einer besonders ökologischen Komponente.

Steigende Ansprüche an den Wärmeschutz und die Energiebilanz von Gebäuden fordern innovative Entwicklungen. Für moderne Gebäudehüllen mit hoher Energieeffizienz setzen Mauerwerk-Hersteller immer häufiger auf gefüllte Wandbaustoffe. Besonders Ziegel mit integriertem Dämmstoff-Kern ermöglichen gesundes, zukunftsfähiges Wohnen und Arbeiten in energetisch und ökologisch hochwertigen Gebäuden. Die Grundlage für den keramischen Wandbaustoff bildet der natürliche Rohstoff Ton, der im Brennofen sprichwörtlich „durchs Feuer geht“. Mittels natürlicher Zusätze wie Sägemehl als Porosierungsstoff entstehen während des Brennvorganges feine Poren. Zusammen mit der Lochbild-Geometrie der Ziegel verbessern sie die Wärmedämmung vielfach. Um diese noch einmal zu steigern und zugleich mit optimiertem Schallschutz und Tragfähigkeit zu kombinieren, werden moderne Mauerziegel mittlerweile mit besonderen Füllmaterialien versehen.

Für alle Fälle „Coriso“

Als ideale Ergänzung zum natürlichen Mauerziegel eignet sich etwa die mineralische Füllung des „Unipor Coriso“. Dieses Material zeichnet sich durch einen sehr niedrigen Wärmeleitwert aus. Damit verbessern sich die ohnehin schon guten Dämmwerte der Ziegel noch einmal. Diese Eigenschaft spiegelt sich in der W-Klasse der Unipor-Mauerziegel wieder: Speziell für den Einfamilienhausbau entwickelt, ermöglichen sie niedrige Wärmeleitwerte der Außenwand von bis zu 0,07 W/(mK) und erfüllen mit der richtigen Planung auch Passivhausstandards.

| Unipor W07 Coriso |
| --- |
| Wärmeleitwert [W/(mK)] | 0,07 |
| U-Wert Außenwand [W/(m2K)] * | ≤ 0,14 | ≤ 0,16 | ≤ 0,18 |
| Wandstärke [cm] | 49 | 42,5 | 36,5 |
| Schallschutz RW,Bau,ref [dB] | 48,0 | 47,9 | 47,9 |
| Steindruck-Festigkeitsklasse | 6 |
| Zul. Druckfestigkeit fK [MN/m2] | 2,2 |
| Baustoffklasse DIN 4102-4 | A1 |
| Rohdichteklasse [kg/dm³] | 0,65 |

*mit Leichtputz Typ II, 2,5 cm, λR, Putz = 0,31 [W/(mK)]

Zusätzlich zum Wärmeschutz ist für den mehrgeschossigen Wohnungsbau guter Schallschutz unverzichtbar. Hier kommen die Unipor-Ziegel der WS-Klasse zum Tragen: Sie erreichen Spitzenwerte – sowohl in der Schall- als auch in der Wärmedämmung. Zudem zeichnen sich die gefüllten Mauerziegel durch ihre Feuerwiderstandsfähigkeit aus. Sowohl der Ziegel als auch die mineralische Füllung werden in die Baustoffklasse A1 (nicht brennbar) eingestuft – gerade im dicht bewohnten Mehrgeschossbau ein Vorteil, da hier dem Brandschutz eine besondere Bedeutung zukommt.

| Unipor WS09 Coriso |
| --- |
| Wärmeleitwert [W/(mK)] | 0,09 |
| U-Wert Außenwand [W/(m2K)] * | ≤ 0,20 | ≤ 0,23 | ≤ 0,28 |
| Wandstärke [cm] | 42,5 | 36,5 | 30 |
| Schallschutz RW,Bau,ref [dB] | 48,7 | 51,9 | 48,4 |
| Steindruck-Festigkeitsklasse | 10 |
| Zul. Druckfestigkeit fK [MN/m2] | 3,7 |
| Baustoffklasse DIN 4102-4 | A1 |
| Rohdichteklasse [kg/dm³] | 0,80 |

*mit Leichtputz Typ II, 2,5 cm, λR, Putz = 0,31 [W/(mK)]

Umweltfreundliche Innovation

Eine weitere, besonders nachhaltige und energieeffiziente Außenwandlösung ist die neuartige Holzfaser-Füllung des „Unipor Silvacor“. Dabei handelt es sich um schnell nachwachsendes, FSC-zertifiziertes Nadelholz, das maschinell in die Mauerziegel eingefüllt wird. Dieses Material lässt sich hervorragend mit dem Ziegel kombinieren und schafft somit ein umweltverträgliches Naturprodukt: ressourcenschonend und zugleich vollständig recyclebar.

| Unipor W07 Silvacor |
| --- |
| Wärmeleitwert [W/(mK)] | 0,07 |
| U-Wert Außenwand [W/(m2K)] * | ≤ 0,14 | ≤ 0,16 | ≤ 0,18 |
| Wandstärke [cm] | 49 | 42,5 | 36,5 |
| Schallschutz RW,Bau,ref [dB] | 47,0 |
| Steindruck-Festigkeitsklasse | 6 |
| Zul. Druckfestigkeit fK [MN/m2] | 2,2 |
| Baustoffklasse DIN 4102-4 | AB |
| Rohdichteklasse [kg/dm³] | 0,60 |

*mit Leichtputz Typ II, 2,5 cm, λR, Putz = 0,31 [W/(mK)]

Die neuartigen Dämmstoff-Füllungen steigern die Qualitäten herkömmlicher Mauerziegel: So ermöglichen sie etwa eine Verbesserung des Schallschutzes. Zugleich unterstützen sie durch ihre diffusionsoffene Struktur und die sorptionsfähigen Materialien den natürlichen Feuchtigkeitsausgleich. Ein weiterer Pluspunkt ist die gute Tragfähigkeit. Der isolierende Kern ermöglicht eine dickere Ausführung der Stege im Inneren der Hochloch-Ziegel und damit auch eine bessere Druckfestigkeit. Auf diese Weise halten gefüllte Mauerziegel hohen statischen Belastungen stand und eignen sich in besonderem Maße für den Mehrgeschossbau.

Des Ziegels Kern – problemlos zu verarbeiten

Die Entwicklung der Dämmstoff-Füllungen war bei Unipor von Beginn an auf industrielle Serienfertigung ausgerichtet. Entsprechend werden die Coriso- und Silvacor-Dämmstoffe automatisiert eingefüllt – unabhängig vom Lochbild des jeweiligen Ziegels. „Dies geschieht mittels eines von Unipor entwickelten Verfahrens. Dabei wird das eingefüllte Material so stark verdichtet, dass es in den Löchern hält“, erklärt Dr.-Ing. Thomas Fehlhaber, Geschäftsführer der Unipor-Gruppe. Dadurch ist auch die spätere Verarbeitung problemlos möglich: Ob aufmauern, schneiden, schlitzen oder bohren – die Füllung rieselt nicht heraus, sondern behält ihre Form bei und verbleibt fest in den Ziegelkammern. So profitieren bereits die Verarbeiter von den Qualitäten des Wandbaustoffes.

Nähere Informationen sowie aktuelle Zulassungen zu den Mauerziegel-Gattungen „Unipor Coriso“ und „Unipor Silvacor“ finden Fachleute und Bauherren auf der Unipor-Webseite unter www.unipor.de.

ca. 6.000 Zeichen

Bildunterschriften

[17-03 Füllung Coriso]

Bis zum Passivhaus-Standard: „Unipor Coriso“-Mauerziegel sind hochwärmedämmend und energieeffizient.

Foto: Unipor, München.

[17-03 Füllung Silvacor]

Die Füllung des „Unipor Silvacor“-Ziegels besteht aus schnell nachwachsendem Nadelholz. Das natürliche Material hat einen niedrigen Wärmeleitwert und ist zugleich ressourcenschonend sowie vollständig biologisch abbaubar.

Foto: Unipor, München.

[17-03 Produktion]

Maschinelle Serienfertigung: Im Ziegelwerk werden die Füllungen automatisiert und unabhängig vom Lochbild der Mauerziegel eingebracht. Durch ein spezielles Verfahren verdichtet sich der Dämmstoff so stark, dass er ohne Klebstoff in den Löchern verbleibt.

Foto: Unipor, München.

[17-03 Verarbeitung]

Die isolierenden Kerne sind derart fest mit dem Mauerziegel verbunden, dass auch bei der Bearbeitung nichts herausrieselt. Ob schneiden, bohren oder sägen – die Füllung verbleibt im Lochbild des Ziegels.

Foto: Unipor, München.

Rückfragen beantwortet gern

UNIPOR Ziegel Gruppe		dako pr corporate communications

Dr. Thomas Fehlhaber			Maria Steinmetz

Tel:  089 – 74 98 67 0			Tel.: 02 14 – 20 69 1-0

Fax: 089 – 74 98 67 11 		Fax: 02 14 – 20 69 1-50

Mail: marketing@unipor.de		Mail: m.steinmetz@dako-pr.de