Presseinformation

UNIPOR Ziegel Gruppe, Landsberger Str. 392, 81241 München

Abdruck honorarfrei. Belegexemplar und Rückfragen bitte an:

dako pr, Manforter Straße 133, 51373 Leverkusen, Tel.: 02 14 / 20 69 10

03/17-01

Unipor-Ziegel-Gruppe

Geprüft und zugelassen

Vom Deutschen Institut für Bautechnik bestätigt: Der holzfasergefüllte Mauerziegel „Unipor W07 Silvacor“ ist nun bauaufsichtlich zugelassen (Z-17.1-1162). Die ökologische Wandbaustoff-Variante hat erwiesenermaßen einen Wärmeleitwert von nur 0,07 W/(mK) – und ermöglicht somit einen U-Wert von bis zu 0,14 W/(m²K). Auf diese Weise lässt sich massives Mauerwerk mit hohen energetischen Anforderungen errichten – nach aktuellen KfW-Förderstandards und bis hin zum Passivhaus. Zugleich erreicht der Silvacor auch erhöhte Schallschutzziele: Dank eines Schallschutzwertes von mindestens RW,Bau,ref = 47 Dezibel entsteht eine ruhige Wohnatmosphäre. „Der isolierende Kern aus sortenreinen Nadelholzfasern hat nicht nur viele bauphysikalische Vorteile, sondern ist dabei ressourcenschonend und vollständig biologisch abbaubar“, erklärt Dr.-Ing. Thomas Fehlhaber, Geschäftsführer der bundesweiten Unipor-Gruppe. „Damit eignet sich der Silvacor-Mauerziegel besonders für ökologische Bauprojekte mit Fokus auf gesundem Raumklima und hoher Energieeffizienz.“ Die aktuelle Zulassung sowie weitere Informationen finden Fachleute und Bauherren ab sofort auf der Unipor-Webseite.

ca. 1.200 Zeichen

| Unipor W07 Silvacor |
| --- |
| Wärmeleitwert [W/(mK)] | 0,07 |
| U-Wert Außenwand [W/(m2K)] * | ≤ 0,14 | ≤ 0,16 | ≤ 0,18 |
| Wandstärke in cm | 49 | 42,5 | 36,5 |
| Steindruck-Festigkeitsklasse | 6 |
| Zul. Druckspannung [σ0 /fK] MN/m2 | 2,2 |
| Baustoffklasse DIN 4102-4 | AB |
| Schallschutz RW,Bau,ref [dB] | 47 |
| Rohdichteklasse [kg/dm³] | 0,60 |

*mit Leichtputz Typ II, 2,5 cm, λR,Putz = 0,31 [W/(mK)]

Bildunterschriften

[17-01 Silvacor]

Vom Deutschen Institut für Bautechnik bestätigt: Der „Unipor W07 Silvacor“ ermöglicht dank seiner Holzfaserfüllung die Erstellung von hochwärmedämmenden Mauerwerk mit besonderen ökologischen Ansprüchen.

Bild: UNIPOR, München.

Rückfragen beantwortet gern

UNIPOR Ziegel Gruppe		dako pr corporate communications

Dr. Thomas Fehlhaber			Maria Steinmetz

Tel.: 089 – 74 98 67 0			Tel.: 02 14 – 20 69 1-0

Fax: 089 – 74 98 67 11 		Fax: 02 14 – 20 69 1-50

Mail: marketing@unipor.de		Mail: m.steinmetz@dako-pr.de